岗埠农场冷链物流园固化地坪施工参照标准

为满足岗埠农场冷链物流园生产运营需求，本次施工需满足如下标准：

一、规范文件

GB 50072—2021 冷库设计标准

GB 50209—2010 建筑地面工程施工质量验收规范

JC/T 2158—2021 渗透型液体硬化剂

JC/T 906—2002 混凝土地面用水泥基耐磨材料

JGJ/T 331—2014 建筑地面工程防滑技术规程

CECS 328：2012 整体地坪工程技术规程

二、材料要求

1.固化剂采用锂基成分，严禁使用钠基或钾基产品替代。产品性能须满足JC/T 2158—2021相关要求，无色、无味、不燃，VOC含量符合国家环保规定，氧化锂含量不低于4%。

2.开面采用金刚石磨片，精磨采用树脂磨片。

3.施工用水为洁净自来水，不得含油污或有害杂质。所用配套材料须与锂基固化剂兼容，不得发生不良反应。

三、研磨与固化施工工艺要求

1.开面研磨前需用适宜比例固化剂将地面浸泡充分（所需固化剂约1000-1200公斤，以实际为准），并辅以压浆等必要的相关工艺，确保地面达到研磨硬度标准后再进行研磨作业；原有地面如有破损，需先行修复再顺序作业，确保不影响以后使用。

2.采用850地坪研磨机作业，干湿结合。每道工序均须将上一道痕迹覆盖。根据现场地面平整度、标高等实际情况下磨混凝土（下磨范围约0.5cm-1cm），做好细节修补，确保地面平整光洁。

3.开面打磨工序应采用金刚石磨片按纵横路径交叉打磨，开面打磨工序不得少于4遍，确保混凝土开面充分。开面充分后需二次均匀涂覆固化剂，避免因固化不充分而出现局部破损，影响地坪使用安全。固化充分后，换用树脂磨片按照200目→800目（可根据实际增加中间号数）逐级研磨，累积研磨不得少于10遍。

4.收尾工序不低于2000目的树脂抛光垫或软磨片进行高速抛光，整个研磨过程不得少于20遍（含开面、固化前细磨、固化后抛光）。直至地面呈现均匀、清晰的高光泽、骨料均匀显露，最终表面60°入射角光泽度计测值应达到 ≥80GU，且整体色泽均匀一致。

四、成果要求

1.必须确保冷库生产运营安全，防滑性能须满足以下指标（检测依据JGJ/T331—2014）：干态静摩擦系数≥0.70；湿态摆式摩擦系数（BPN）≥50。若2000目抛光后表面防滑值不满足要求，须在抛光完成后增加专用防滑处理工序（如微纳表面处理或防滑剂轻抛），在保持整体高光美观的前提下，形成微观防滑纹理，不得降低地坪的硬度、密实度和耐久性。

2.骨料外露均匀，露骨率≥50%，无打磨圈痕与明显斑块。颜色均匀无白斑、无色差条带。

3.不得因研磨改变坡向或造成积水。

五、其他

本标准未尽事宜，按国家、行业及地方现行有关标准规范执行。有条件时，可现场模拟-20 ℃冻融循环试验，完成后应无起壳、空鼓、裂纹，质保期为30天。

六、验收标准

| 检验项目 | 技术指标 | 检验方法/依据 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 3m靠尺±2mm | GB 50209靠尺与塞尺 |
| 骨料外露均匀性 | 任意1m²露骨率≥50%，无大面积砂浆遮盖 | 目测与样板块对比 |
| 表面光泽度（60°） | ≥80 GU | 光泽度仪 |
| 表面硬度 | 莫氏硬度提升≥2级，或压痕直径≤3.5mm | JC/T 2158、莫氏硬度笔 |
| 防滑性能 | 干态摩擦系数≥0.70，湿态BPN≥50 | JGJ/T 331规定方法 |
| 渗透深度 | ≥3mm（取芯酚酞试验） | JC/T 2158 |
| 空鼓、裂纹 | 不允许 | 敲击、目测 |
| 颜色外观 | 均匀一致，无圈痕、无白斑 | 目测、比照样板 |